TRAVAUX PRATIQUES : PREPARATION D’UN FILM D’AMIDON

Objectif : préparer un film plastique biodégradable à partir d’une matière première ne provenant pas du pétrole.

1-	Principe

L’amidon est une matière première que l’on trouve dans les plantes. L’amidon est constitué d’amylose de masse molaire 105 à 106 g/mol et d’amylopectine de masse molaire 108 g/mol. Un film fabriqué à base d’amidon sera facilement décomposé par les micro-organismes que l’on trouve dans la nature. Plusieurs essais industriels ont déjà été réalisés. On sait fabriquer des sacs biodégradables à partir de polyéthylène et d’amidon de maïs. Le problème est qu’il est encore plus difficile de récupérer dans la nature des petits bouts de matière non biodégradable que des sacs entiers ! Dans ce TP vous préparerez un film biodégradable à partir d’amidon et de glycérol. Le glycérol est nécessaire pour améliorer les propriétés mécaniques du film. Il agit comme un plastifiant.

2-	Réactifs : risques et conseils

Les risques inhérents aux produits chimiques sont donnés par des codes que l'on nomment "phrases de risques" pour "R" et "phrases de sécurité" pour "S" lisibles sur les étiquettes produits. En vous aidant de l'annexe, recopier la signification des codes propres aux produits qui vont être utilisés.

Hydroxyde de sodium 0,1 mol/L:

R36 : _______________________________________________________

R38 : _______________________________________________________

Acide chlorhydrique 0,1 mol/L:

R36 : _______________________________________________________

R37 : _______________________________________________________

R38 : _______________________________________________________

Glycérol :

R23 : _______________________________________________________

R25 : _______________________________________________________

R34 : _______________________________________________________

R42 : _______________________________________________________

R43 : _______________________________________________________

R50 : _______________________________________________________

S24 : _______________________________________________________

S25 : _______________________________________________________

3-	Précautions

Quelles précautions faudra-t-il alors respecter au cours de ce TP? Indiquez en trois qui vous semblent les plus importantes.

- _________________________________________________

- _________________________________________________

- _________________________________________________

4-	Matériel

Les réactifs ci-dessus, du colorant, de l'amidon de maïs, 1 bécher de 100 mL, 2 pipettes graduées d'au moins 5 mL, 1 propipette, 1 éprouvette graduée d'au moins 20 mL, 1 chauffe ballon électrique, 1 récipient pour chauffer le bécher au bain marie, 1 thermomètre, 1 baguette de verre, 1 blouse.

5-	Mode opératoire

Préparer dans un bécher de 100 mL :

- 2,5 g d’amidon de maïs

- 2mL de glycérol (solution aqueuse 50 %) prélevé à l’aide d’une pipette graduée (attention le glycérol est assez visqueux)

- quelques gouttes de colorant alimentaire

- 3 mL d’acide chlorhydrique 0,1 M prélevé à l’aide d’une pipette graduée.

- 20 mL d’eau mesuré dans une éprouvette graduée

☺	Chauffer le mélange au bain-marie en agitant régulièrement à l'aide d'une baguette de verre. Lorsque la température du bain-marie atteint 100 °C, agiter pendant environ 15 min jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

☺	Sortir le bécher du bain-marie et ajouter 3 mL de la solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M.

☺	Verser le mélange sur la plaque en Plexiglas et laisser sécher.

☺	Au bout de quelques heures un film coloré peut être séparé de la plaque avec d’assez bonnes propriétés mécaniques.

R 1 Explosif à l'état sec.

R 2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

R 3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

R 4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

R 5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

R 6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

R 7 Peut provoquer un incendie.

R 8 Favorise l'inflammation des matières combustibles.

R 9 Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

R 10 Inflammable.

R 11 Facilement inflammable.

R 12 Extrêmement inflammable.

R 13 Gaz liquéfié extrêmement inflammable.

R 14 Réagit violemment au contact de l'eau.

R 15 Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

R 16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

R 17 Spontanément inflammable à l'air.

R 18 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

R 19 Peut former des peroxydes explosifs.

R 20 Nocif par inhalation.

R 21 Nocif par contact avec la peau.

R 22 Nocif en cas d'ingestion.

R 23 Toxique par inhalation.

R 24 Toxique par contact avec la peau.

R 25 Toxique en cas d'ingestion.

R 26 Très toxique par inhalation.

R 27 Très toxique par contact avec la peau.

R 28 Très toxique en cas d'ingestion.

R 29 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

R 30 Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

R 32 Au contact d'un acide dégage un gaz très toxique.

R 33 Danger d'effets cumulatifs.

R 34 Provoque des brûlures.

R 35 Provoque de graves brûlures.

R 36 Irritant pour les yeux.

R 37 Irritant pour les voies respiratoires.

R 38 Irritant pour la peau.

R 39 Danger d'effets irréversibles très graves.

R 40 Possibilités d'effets irréversibles.

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

R 42 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R 44 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

R 45 Peut causer le cancer.

R 46 Peut causer des altérations génétiques héréditaires.

R 48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'explosion prolongée.

R 49 Peut causer le cancer par inhalation.

R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.

R 51 Toxique pour les organismes aquatiques.

R 52 Nocif pour les organismes aquatiques.

R 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R 54 Toxique pour la flore.

R 55 Toxique pour la faune.

R 56 Toxique pour les organismes du sol.

R 57 Toxique pour les abeilles.

R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

R 59 Dangereux pour la couche d'ozone.

R 60 Peut altérer la fertilité.

R 61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

R 62 Risque possible d'altération de la fertilité.

R 63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

R 64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

Phrases de sécurité

S 1 Conserver sous clé.

S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

S 3 Conserver dans un endroit frais.

S 4 Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

S 5 Conserver sous ...(liquide approprié à spécifier par le fabricant).

S 6 Conserver sous ...(gaz inerte à spécifier par le fabricant).

S 7 Conserver le récipient bien fermé.

S 8 Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

S 9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

S 12 Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

S.14 Conserver à l'écart des ...(matière(s) incompatible(s) à indiquer par le fabricant).

S 15 Conserver à l'écart de la chaleur.

S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S 17 Tenir à l'écart des matières combustibles.

S 18 Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

S 20 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

S 21 Ne pas fumer pendant l'utilisation.

S 22 Ne pas respirer les poussières.

S 23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

S 24 Éviter le contact avec la peau.

S 25 Éviter le contact avec les yeux.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ...(produits appropriés à indiquer par le fabricant).

S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S 30 Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

S 33 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

S 34 Éviter le choc et le frottement.

S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage.

S 36 Porter un vêtement de protection approprié.

S 37 Porter des gants appropriés.

S 38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

S 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

S 40 Pour nettoyer le sol ou les objets, souillés par ce produit, utiliser ...(à préciser par le fabricant).

S 41 En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées.

S 42 Pendant les fumigations/pulvérisations porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

S 43 En cas d'incendie utiliser ...(moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter « Ne jamais utiliser l'eau »;).

S 44 En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S 45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S 46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S 47 Conserver à une température ne dépassant pas ... °C (à préciser par le fabricant).

S 48 Maintenir humide avec ...(moyen approprié à préciser par le fabricant).

S 49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

S 50 Ne pas mélanger avec ...(à spécifier par le fabricant).

S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S 52 Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans des locaux habités.

S 53 Éviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

S 56 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

S 57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

S 59 Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage.

S 60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S 61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/ la fiche de données de sécurité.

S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

# Text boxes

Phrases de risques