IDENTIFICATION DES MATIERES PLASTIQUES

Matériel :	- 4 échantillons de matière plastique	- 1 bécher de 250 mL

- 1 bec Bunsen				- 4 béchers de 100mL

- 1 pince en bois				- 6 tubes à essais

- 1 pince métallique			- eau distillée

- 1 agitateur en verre			- acétone + pipette 2 mL avec pipeteur

- 1 fil de cuivre				- 1 rouleau de papier pH

Consignes de sécurité :

- Mettre impérativement une blouse en coton et des lunettes de protection.

- L’acétone est un produit toxique, volatile et très inflammable : on doit éviter de respirer les vapeurs et il doit être utilisé loin de toute flamme. Les résidus seront récupérés dans un bécher prévu à cet effet.

- Les tests du papier pH et de combustion doivent être effectués sous la hotte aspirante de la salle de T.P.(éventualité de dégagements gazeux très toxiques).

I  Conduite de la manipulation :

Pour identifier les différents échantillons de matières plastiques, réaliser les tests décrits ci-dessous en utilisant l’organigramme des essais et en respectant la chronologie des opérations et les consignes de sécurité.

Pour chacun des échantillons et à l’issue de chacun des tests, compléter le tableau de résultats du paragraphe II.

Remarque : pour les thermoplastiques, lorsqu’un test se révèle positif, arrêter la recherche et

passer à l’échantillon suivant.

Description des essais :

1) Test de chauffage :

Chauffer l’agitateur en verre, tenu avec la pince en bois, dans la flamme du bec Bunsen et le poser sur l’échantillon.

Si l’échantillon ramollit (ou garde une empreinte), alors le test est positif.

2) Test de densité (non valable pour les plastiques armés ou contenant de l’air) :

Plonger l’échantillon dans un bécher rempli d’eau et le maintenir immergé pendant

une vingtaine de secondes, puis le libérer.

Si l’échantillon surnage, alors le test est positif.

3) Test de Belstein :

- Chauffer au rouge le fil de cuivre tenu à l’aide d’une pince en bois.

- Poser le fil sur l’échantillon et le tourner afin de l’enrober de matière plastique.

- Réintroduire le fil de cuivre au sommet de la flamme du bec Bunsen.

Si la flamme prend une couleur verte, alors le test est positif.

- Nettoyer le fil de cuivre en le maintenant dans la flamme jusqu'à disparition de la couleur

verte et le décaper à l’aide du papier de verre avant de l’utiliser pour un nouveau test.

4) Test du solvant (à faire loin de toute flamme) :

- Placer l’échantillon dans un tube à essais.

- Prélever à l’aide la pipette environ 2 mL d’acétone et verser le liquide dans le tube à essais.

- Attendre 10 minutes et verser quelques gouttes d’eau distillée dans le tube à essais.

Si un trouble (précipité) apparaît, alors le test est positif.

- A l’issue du test, récupérer le solvant dans le bécher prévu à cet effet.

5) Test du papier pH (à faire sous la hotte aspirante) :

- Placer l’échantillon dans un tube à essais

- Placer un morceau de papier pH humidifié à l’eau distillée à l’orifice du tube.

- Chauffer doucement le tube jusqu'à obtention d’un dégagement gazeux.

- En comparant la couleur du papier pH à celle de l’échelle de couleurs,

déterminer le pH des vapeurs obtenues.

Si le pH est supérieur à 8, alors le test est positif.

6) Test de combustion (à faire sous la hotte aspirante) :

- Placer l’échantillon, tenu à l’aide de la pince métallique, dans la flamme du bec Bunsen.

- Observer la combustion éventuelle de l’échantillon.

Si la combustion est facile (avec ou sans fumées), alors le test est positif.

II Résultats :

1) Compléter le tableau en utilisant les codes suivants :

Test positif : +			Test négatif : --		Test non effectué : x

Si le test de combustion est positif, préciser : avec fumées : AF	sans fumées : SF

| Numéro de l’échantillon | Test de chauffage | Test de densité | Test de Belstein | Test du solvant | Test du papier pH | Test de combustion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

2) Proposer une identification des 4 échantillons de matières plastiques :

- échantillon n° 1 : .......................................

- échantillon n° 2 : .......................................

- échantillon n° 3 : .......................................

- échantillon n° 4 : .......................................

III Rangement du matériel et des produits.

ORGANIGRAMME DES ESSAIS

# Text boxes

POLYACRYLIQUE

ACETATE DE CELLULOSE

négatif

Plastique contenant de l’air ou armé

négatif

positif

positif

POLYOLEFINES

(polyéthylène ou polypropylène)

positif

négatif

négatif

négatif

négatif

sans fumées

avec fumées

POLYURETHANE

positif

Test de combustion

POLYAMIDE

Test du papier pH

positif

POLYSTYRENE

Test du solvant

POLYCHLORURE DE VINYLE  (PVC)

positif

Test de Belstein

Test de densité

THERMOPLASTIQUE

THERMODURCISSABLE

Test de chauffage

positif