| Fiche N°… | Ce que je dois retenir sur | CME5.4 : Les matières plastiques peuvent-elles être recyclées ? | Niveau 1ère terminale |
| --- | --- | --- | --- |

Les différentes familles de plastiques Les deux grandes familles de plastiques sont : les thermodurcissables (qui ne se ramollissent pas sous l'effet de la chaleur) les thermoplastiques (qui se ramollissent sous l'effet de la chaleur) Les différentes matières plastiques recyclables Tests de reconnaissance et propriétés Test de chauffage Ce test permet de distinguer les ................................ des ................................ Au contact de la chaleur les ................................ ramollissent alors que les ................................ ne subissent aucune transformation visible. Test de densité (ou test de flottaison) Un objet en plastique plus dense que l'eau (d > 1) va ................................ Un objet en plastique moins dense que l'eau (d < 1) va ................................ Matière plastique PE PET PP PVC PS densité 0.92 1.35 0.91 1.4 1.04 Seuls les objets en ................................ et en ................................ flottent alors que les autres coulent. Test de Belstein La flamme jaune devient ................................ en présence de chlore. Le test de Belstein met donc en évidence le ................................ Test du solvant Un solvant organique (acétone) attaque uniquement le ................................ Test du papier pH Si le papier pH indique un pH > à 7 alors la matière plastique chauffée est un ............................. Organigramme d'identification Test de chauffage durcit ................................ ramollit flotte flamme verte ................................ Test de densité ................................ ................................ coule Test de Belstein ................................ flamme jaune Test de solvant attaque ................................ intact Test de pH bleu ................................